安徽华鑫微纳集成电路有限公司

保密等级：C级

石英玻璃接触掩膜版物料规格书
文件编号：HX-S-PH-XXX
文件等级：三阶

文件版本：A01
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原物料名称：石英玻璃接触掩膜版
原物料规格：石英玻璃，长宽9英寸，厚度0.12英寸。
物料化学式：无
运输包装: 常温运输，纸箱包装，易碎品，防止碰撞。
质保期：无
到厂最小剩余质保期：无
存储条件：

拆包后存放在温度22±1℃，湿度45±5%，十级洁净间内。
使用专用的掩膜版盒存放。
包装要求：存放掩膜版盒内，掩膜版盒用PE袋真空密封包装，PE袋外包裹防碰撞气泡袋。
标签/标识要求： 

物料标签：二维码信息应包含物料编码+物料名称+数量+生产日期+失效日期，标签尺寸：100*70mm（物料编码为华鑫微纳物料编码，依据采购订单料号）
	
	
	
	
	
	

	
	物料编码：
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	物料名称：
	
	
	

	
	规   格：
	
	
	

	
	数   量：
	
	
	
	

	
	生产厂商：
	
	供应商批次：
	

	
	生产日期：
	
	失效日期：
	
	

	
	
	
	
	
	


有毒有害物质标识：除气体外，所有物料均需在物料标签左上角张贴HSF标识。
原物料要求：

 供应商应在货物到达我方指定地点时附带技术规格检测报告。
 物料技术指标：

	Grade
	6
	5
	4
	3
	2
	1

	Design Rule（ um）
	1.0 
	2.0 
	5.0 
	8.0 
	10.0 
	＞10

	Tolerance（+/- um）
	0.1 
	0.2 
	0.4 
	0.5 
	0.8 
	1.0 

	CD mean to target(+/- um)
	0.1 
	0.2 
	0.4 
	0.5 
	0.8 
	1.0 

	CD uniformity（≤um）
	0.1 
	0.2 
	0.4 
	0.5 
	0.8 
	1.0 

	Registration(+/- um)
	0.2 
	0.4 
	1.0 
	1.2 
	1.5 
	2.0 

	Overlay accuracy(+/- um)
	0.2 
	0.4 
	1.0 
	1.2 
	1.5 
	2.0 

	Defect size(hard ＜um）
	1.0 
	1.5 
	3.0 
	5.0 
	6.0 
	8.0 

	Mask pellicle
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA
	NA

	Mask size（英寸）
	9*9*0.12
	9*9*0.12
	9*9*0.12
	9*9*0.12
	9*9*0.12
	9*9*0.12

	Mask scale
	1：1
	1：1
	1：1
	1：1
	1：1
	1：1

	Mask type
	Binary
	Binary
	Binary
	Binary
	Binary
	Binary


以上1～6等级技术规格只适用于安徽华鑫微纳集成电路有限公司厂内石英玻璃接触掩膜版使用。
其他要求：

除了符合本文件中提到的材料技术指标外，该材料还必须符合RoHS2.0、REACH          和无卤要求，包括但不限于镉、铅、汞、六价铬化合物、氯化有机化合物、溴化有机化合物、有机锡化合物、石棉、特定偶氮化合物、甲醛、聚氯乙烯（PVC）和消耗臭氧层物质（ODS）等。

**本文件为安徽华鑫微纳集成电路有限公司专有之财产；未经公司书面许可，不准对外公开、不准复制、亦不准转变为其它任何形式使用**



